半导体物理学习题解答

第 9、10、13、19、20 题

所用常数

室温下 kT = 0.026 eV。浓度单位都是每立方厘米。

硅：导带有效状态密度 Nc = 2.8×10^19，价带有效状态密度 Nv = 1.1×10^19，本征载流子浓度 ni = 1.02×10^10。

锗：导带有效状态密度 Nc = 1.05×10^19，本征载流子浓度 ni = 2.33×10^13。施主简并因子取 2。

500 K 和 800 K 的本征浓度按教材图 3-7 读取。对数图大约只能读准到半个数量级。

第 9 题

计算施主浓度分别为 10^16、10^18、10^19 的硅在室温下的费米能级。先假定杂质全部电离，再用算出的费米能级核对。施主能级在导带底下面 0.05 eV。

先按全部电离、非简并计算。电子浓度等于施主浓度。

Ec − EF = kT × ln(Nc / ND)

再用这个费米能级算电离比例：

电离比例 = 1 / [ 1 + 2 × exp( (EF − ED) / kT ) ]

（1）施主浓度 10^16

Ec − EF = 0.026 × ln(2800) = 0.206 eV。施主能级比费米能级高 0.156 eV，远大于 kT。电离比例 99.5%。全部电离成立。费米能级在导带底下面 0.206 eV。

（2）施主浓度 10^18

Ec − EF = 0.026 × ln(28) = 0.087 eV。电离比例只有 67%。全部电离不成立。

（3）施主浓度 10^19

Ec − EF = 0.026 × ln(2.8) = 0.027 eV。费米能级已经高于施主能级，电离比例只有 17%。而且 0.027 eV 小于 2kT（0.052 eV），已经进入弱简并。全部电离不成立。

若用电离 90% 做上限，电离能 0.05 eV 时浓度上限约 2.0×10^17。只有 10^16 低于这个上限。

答案：10^16 时在导带底下 0.206 eV，成立；10^18 时在导带底下 0.087 eV，不成立；10^19 时在导带底下 0.027 eV，不成立。

第 10 题

以施主杂质电离 90% 作为强电离标准，求掺砷的 n 型锗在 300 K 时，以杂质电离为主的饱和区杂质浓度范围。

砷在锗中的电离能是 0.0127 eV。饱和区要同时满足：杂质基本全部电离，而且载流子主要来自杂质，不是本征激发。

未电离百分比 D = (2 × ND / Nc) × exp(电离能 / kT)

令未电离比例等于 10%，浓度上限为

ND 上限 = 0.05 × 1.05×10^19 × exp(−0.0127 / 0.026) = 3.2×10^17

杂质电离为主，要求掺杂至少比本征浓度大一个数量级：

ND 下限 = 10 × ni = 10 × 2.33×10^13 = 2.3×10^14

答案：饱和区浓度范围是 2.3×10^14 到 3.2×10^17，单位每立方厘米。

第 13 题

掺磷的 n 型硅，施主浓度 ND = 10^15，电离能 0.044 eV。分别求 77 K、300 K、500 K、800 K 的导带电子浓度。

导带有效状态密度 Nc(T) = 2.8×10^19 × (T/300) 的 1.5 次方。

（1）77 K，冻析区

本征激发可以忽略。kT = 0.00664 eV，Nc = 3.64×10^18。由电中性条件解得电子浓度 n0 = 7.6×10^14，大约 76% 电离。

（2）300 K，饱和区

施主浓度远大于本征浓度，未电离的磷大约只有 0.4%。电子浓度 n0 = 1.0×10^15。

（3）500 K，过渡区

图 3-7 上 1000/T = 2，硅的本征浓度大约是 4×10^14。杂质已经全部电离，但本征激发不能忽略。

n0 = ND/2 + 根号( (ND/2) 的平方 + ni 的平方 ) = 1.14×10^15

如果图上把本征浓度读成 3×10^14，电子浓度改为 1.08×10^15。

（4）800 K，接近本征

图上 1000/T = 1.25，本征浓度大约是 1×10^17，已经远大于施主浓度。电子浓度 n0 = 1.0×10^17。

答案：77 K 为 7.6×10^14；300 K 为 1.0×10^15；500 K 为 1.14×10^15；800 K 为 1.0×10^17。单位都是每立方厘米。

第 19 题

求室温下掺锑的 n 型硅，使费米能级正好落在导带底和施主能级正中间时的锑浓度。锑的电离能是 0.039 eV。

Ec − EF = 0.039 / 2 = 0.0195 eV = 0.75 kT

这个距离小于 2kT，属于弱简并，导带电子要用费米积分。ξ = −0.75。由图 3-16，费米积分 F 约等于 0.36。

n0 = Nc × (2 / 根号π) × 0.36 = 1.15×10^19

这时费米能级在施主能级上面 0.0195 eV，施主只电离了大约 19%。

ND = n0 × [ 1 + 2 × exp(0.0195 / 0.026) ] = 6.0×10^19

答案：锑的浓度是 6.0×10^19 每立方厘米。

第 20 题

晶体管做在高掺杂 n 型衬底上：先外延一层 n 型层，再在外延层里扩散硼。

（1）掺锑衬底

锑的电离能 0.039 eV。300 K 时费米能级在导带底下面 0.026 eV，正好等于 kT，属于弱简并。ξ = −1，费米积分约等于 0.29。

导带电子浓度 n0 = 9.2×10^18

施主能级在导带底下 0.039 eV，所以 EF − ED = 0.013 eV。

锑的浓度 ND = n0 × [ 1 + 2 × exp(0.013 / 0.026) ] = 3.9×10^19

（2）外延层

杂质浓度 4.6×10^15，远大于本征浓度，室温全部电离。

电子浓度 n0 = 4.6×10^15

空穴浓度 p0 = ni 的平方 / n0 = 2.3×10^4

Ec − EF = 0.227 eV。费米能级在本征费米能级上面 0.339 eV。

（3）扩散硼之后

这一深度同时有外延层原来的施主 4.6×10^15，以及硼 5.2×10^15。补偿以后变成 p 型。

空穴浓度 p0 = 5.2×10^15 − 4.6×10^15 = 6.0×10^14

电子浓度 n0 = 1.7×10^5

EF − Ev = 0.255 eV。费米能级在本征费米能级下面 0.286 eV。它离价带顶的距离远大于硼的电离能 0.045 eV，受主可以按全部电离处理。

（4）升到 500 K

本征浓度仍按图 3-7 取 4×10^14。它和净掺杂 6×10^14 差不多大，处在过渡区。

空穴浓度 p0 = 8×10^14

电子浓度 n0 = 2×10^14

答案：（1）电子 9.2×10^18，锑 3.9×10^19。（2）费米能级在导带底下 0.227 eV，电子 4.6×10^15，空穴 2.3×10^4。（3）费米能级在价带顶上 0.255 eV，空穴 6.0×10^14，电子 1.7×10^5。（4）空穴 8×10^14，电子 2×10^14。

说明：图 3-7 是对数坐标。500 K 的本征浓度如果读成 3×10^14 而不是 4×10^14，第 13 题电子浓度改为 1.08×10^15；第 20 题第（4）问的空穴和电子会略有变化，计算方法不变。